Комбинированная система крепления

Область применения: Комбинированное крепление используется в системах утепления фасадов малоэтажных зданий с облицовочным слоем из кирпича, пенобетонных блоков. Так же используется при креплении облицовочного слоя в зданиях с монолитным каркасом, для закрепления облицовочного слоя из кирпича при ремонте стен малоэтажных зданий.

Анкерное уширение Ø 7,7мм обеспечивает надежное сцепление арматуры со строительным раствором или бетоном.

Распорная шайба А80 предназначена для создания вентилируемого зазора.

Стеклопластиковый стержень обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью и химической стойкостью.

Пластмассовый наконечник предназначен для прокалывания утеплителя высокой жесткости

Анкерный элемент изготовлен из полиамида. Свойства материала и конструкция изделия обеспечивают необходимую прочность сцепления в системе «стена-анкерный элемент-распорный элемент» при температуре эксплуатации от -70 до +75 °C.

Технические характеристики:

Диаметр распорного элемента, мм: 5,5

Диаметр анкерного элемента, мм: 10

Глубина заделки в облицовочный слой, мм: 90

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К: 0,48

Прочность при изгибе, не менее, МПа: 1500

Усилие вырыва из основания, Н: 2500
тяжелый бетон, керамзитбетон ячеистый бетон, кирпич (блоки) с пустотами

Срок эксплуатации, лет: 50

ТУ 2223-038-20994511 ТУ 2296-001-20994511

ГОСТ Р 54923-2012 РОСС RU.АБ69.H01897