Гибкая связь СПА® Ø 5,5 мм

Область применения: Используется в составе трехслойных каменных, кирпичных и комбинированных стен сооружений любой степени ответственности.

Анкерное уширение Ø 7,7мм обеспечивает надежное сцепление арматуры со строительным раствором или бетоном.

Распорная шайба А80 предназначена для создания вентилируемого зазора.

Стеклопластиковый стержень обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью и химической стойкостью.

Пластмассовый наконечник предназначен для прокалывания утеплителя высокой жесткости

Технические характеристики:

Диаметр гибкой связи, мм: 5,5

Минимальная глубина анкеровки, мм: 90

Усилие вырыва при глубине анкеровки 40 мм для бетона В25, Н: 9970

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К: 0,48

Прочность при растяжении, не менее, МПа: 1500

Прочность при сжатии, не менее, МПа: 1500

Прочность при поперечном изгибе, не менее, МПа: 1500

Разрушающая сила при растяжении, Н: 21500

Срок эксплуатации (не менее), лет: 100

ТУ 2296-001-20994511

ГОСТ Р 54923-2012

РСК RU.ПР.00899